海航城B标段地下室防水施工方案

目    录

1  工程概况	3

2  施工方案	4

3  施工组织	4

4  施工方法	4

5  成品、半成品保护	10

6  质量保证措施	110

7  安全保证措施	121

8 施工现场文明施工管理	122

9  保证工期目标的主要措施	13

10  环境保护	133

## 1  工程概况

本工程地下室防水工程总面积约为60000㎡，防水等级为一级，地下室防水主要分为刚性防水（砼结构自防水：抗渗等级S6,地下室砼构件均添加SY-G高性能膨胀抗裂剂）和柔性防水（外防水层：自粘聚合物改性沥青防水卷材），砼结构自防水施工详见地下室主体结构施工方案，构件外防水范围及做法如下：

| 序号 | 部位 | 做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下室外墙外侧 | ·20厚1：2水泥砂浆粉内墙面 ·钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级P6 ·20厚1：2水泥砂浆找平 ·刷基层处理剂一遍 ·4厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 ·30厚聚苯乙烯泡沫塑料板，用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 ·三七灰土，分层夯实 |
| 2 | 地下室底板底部、条形基础底部、地梁底部及独立柱承台底部 | ·20厚1：2水泥砂浆粉内地面 ·钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级P6 ·50厚C20细石混凝土保护层 ·点粘350号石油沥青油毡一层 ·4厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 ·刷基层处理剂一遍 ·20厚1：2水泥砂浆找平 ·100厚C15混凝土垫层 |
| 3 | 地下室地梁侧面、条形基础侧面、独立柱及承台侧面 | ·钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级P6 ·20厚1：2水泥砂浆保护层 ·点粘350号石油沥青油毡一层 ·4厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 ·刷基层处理剂一遍 ·20厚1：2水泥砂浆找平 |

## 2  施工方案

（1）找平层施工完毕并验收合格后，防水卷材施工开始。

（2）防水施工按照施工段划分依次施工。

（3）防水层施工完毕并经验收合格后，及时施工保护层。

## 3  施工组织

（1）整个防水工程由两个专业防水施工队伍施工。

（2）劳动力安排一览表

| 管理人员 | 防水工 | 安全仓管 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6人 | 60人 | 2人 | 2人 |

（3）本工程拟投入使用的机械配备一览表：

| 机具名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫帚 | 普通 | 100把 | 清理基层 |
| 钢丝刷 | 普通 | 30把 | 清理基层 |
| 扁铲 | 普通 | 30把 | 清理基层 |
| 粉笔 |  | 50盒 | 做标识用 |
| 钢卷尺 | 5米 | 20把 | 度量尺寸 |
| 皮卷尺 | 50米 | 10把 | 度量尺寸 |
| 灭火器 |  | 20个 |  |
| 斗车 |  | 15台 | 用于防水材料的运输 |

## 4  施工方法

### 4.1 施工工艺流程

总体上，基础、地梁及承台垫层浇筑→砖胎模砌筑→墙内抹灰→砖胎模内侧防水施工→防水保护层施工→底板垫层浇筑→底板防水施工→砼结构整体浇筑。以下主要说明每个部位防水施工流程。

- 底板（条形基础、地梁及承台底部同）：地下室底板20厚1:2水泥砂浆找平层→基层处理→铺贴4厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材→点粘350号石油沥青油毡一层→50厚C20细石砼防水保护层→底板结构。

- 外侧墙：外墙外20厚1：2水泥砂浆找平层→基层处理→铺贴4厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板→三七灰土分层夯实。

（3） 条形基础侧面（地梁侧、独立柱承台侧面同）：基础侧面20厚1：2水泥砂浆找平→基层处理→4厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材→点粘350号石油沥青油毡一层→20厚1：2水泥砂浆保护层→基础结构

### 4.2 操作工艺要点

（1） 基层清理

基面为砖胎模侧面及素砼垫层面，基层应无灰尘、杂物、无起砂、粉化，基层干燥施工前应洒水润湿，有明水处应先清除明水。地下室外墙面必须清理干净，将突出墙面的异物、砂浆疙瘩等铲除，并将尘土杂物清除干净。阴阳角、管道根部、防雷接地铁件等处应仔细清理，若有油物、铁锈等，应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

（2） 基层处理

基层经过隐蔽验收合格后，在施工防水卷材之前，涂刷基层处理剂一遍，基层处理剂应与铺贴的卷材材性相容，涂刷要均匀一致，不得漏刷。本工程地下室防水基层大体分为两种，一种为底板、地梁的100厚C15混凝土垫层上20厚1：2的水泥砂浆找平层，另一种为砖胎模内侧的20厚1：2的水泥砂浆找平层也要抹光满足防水施工的要求；另外在砖胎模与砖胎模、砖胎模与混凝土垫层之间存在阴阳角，由于受防水卷材自身材质的影响，阴阳角处不能做成直角，要做成带弧度的阴阳圆角，阴阳圆角每边外伸30，采用1：2的水泥砂浆制成。

（3）卷材铺贴

防水卷材铺贴采用湿铺，铺贴前要做好基层的隐蔽检查验收工作。基层应坚实、平整，不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象。当用2m长的直尺检查时，直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm。基层的相邻表面构成的转角处做成圆弧形钝角，并做附加卷材，附加卷材铺贴时要先铺平面，再铺立面。平立面交接处应交叉错开30cm。大面积采用满铺法。后浇带、墙体部位选用条粘或点粘工艺。依据卷材幅宽及搭接缝尺寸，在基层上将线弹好。卷材的搭接长度长边不小于100mm，短边不小于50 mm。相邻两幅接头应错开300 mm。立面与平面的转角处，接头应留在平面上距立面不小于600 mm处。每一个流水段均从东到西铺设，尽可能少留接。凡卷材搭接处的沿缝，应填充增强密封膏，缝隙须填嵌密实。砖胎膜的高度需不小于防水结构底板厚度，并在墙上抹1：2水泥砂浆，转角处抹成圆弧形。在砖胎膜顶部用木板压住卷材，对卷材进行保护，砖胎膜外侧按照500~1000 mm的防水卷材长度留出长短不一的甩头，此处的卷材甩头待施工地下室外墙防水时做接缝处理。此处做法详见附图。外墙立面防水施工时沿高度分两次施工防水层，第一次做至1/2墙高，第二次做至设计高度。铺贴完成后用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面，提浆、排出卷材下面的空气，使卷材与水泥砂浆紧密粘结。根据现场实际环境温度，卷材铺贴完成4h后即可进行防水保护层的施工。

（4）保护层施工

卷材防水层经检查质量合格后，即可做保护层。下面介绍几种做法，可根据工程需要选用。

1）细石混凝土保护层，用于构件底部。先虚铺一层点粘350号石油沥青油毡作保护隔离层，再在油毡隔离层上浇筑50mm厚的C20细石混凝土。浇筑混凝土时不得损坏油毡隔离层和卷材防水层，否则，必须及时用卷材接缝胶粘剂补粘一块卷材修补牢固，再继续浇筑细石混凝土。

2）水泥砂浆保护层，用于构件侧面。在卷材防水层表面涂刷胶粘剂，以胶粘剂撒粘一层细砂，并用压辊轻轻滚压使细砂粘牢在防水层表面，然后再抹水泥砂浆保护层，使之与防水层能粘结牢固，起到保护立面卷材防水层的作用。

3）泡沫塑料保护层，用于外墙外侧面。用聚醋酸乙烯乳液粘贴30mm厚的聚苯泡沫塑料做保护层。由于这种保护层为轻质材料，故在施工及使用过程中均不会损坏卷材防水层。

4）砖墙保护层，用于外墙后浇带。在卷材防水层外侧砌筑永久保护墙，并在转角处及每隔5-6m处断开，断开的缝中填以卷材条或沥青麻丝；保护墙与卷材防水层之间的空隙应随时以砌筑砂浆填实。要注意在砌砖保护墙时，切勿损坏已完工的卷材防水层。

### 4.3 防水做法

（1）条形基础及地梁四周砖胎膜采用180蒸压灰砂砖砌筑。砌筑高度由同条形基础高度。阴阳角及墙上口均要做成圆弧八字角。条形基础及地梁底面与侧面交接处在两边增设500mm宽防水附加层。如下图

（2）地下室底板及外侧墙防水大样图

地下室底板、外侧墙防水大样图

### 4.4 细部构造做法

防水层的细部，施工比较复杂，是地下防水施工的薄弱环节，如果处理不好就会导致渗漏，所以在阴阳角、穿墙管、变形缝、预埋件等细部构造的施工中心必须慎重考虑设计方案、认真施工，以确保防水层质量。

（1）后浇带：

    - 后浇带两边接口应安装止水钢板，此处砌筑挡土墙，防水层做在挡土墙外侧。

    - 板后浇带两边增涂800mm宽防水涂料两遍，做附加增强层，后浇带下面垫层加厚为150mm，宽度为2400mm，如下图：

（2） 穿过结构防水层管道，螺杆头：

1）过结构防水层管道，安装时加止水环。沿周边处留出混凝土10×5－8mm，待混凝土养护期满后，应在管周围拐角处加宽250mm防水涂料两遍，做附加增强层。如图

穿墙管大样图

- 外墙固定模板用直径14的止水螺栓，间距600×600，长度为700mm，在螺栓中部焊止水环，拆模后将螺栓沿凹槽面截断，并用聚氨酯密封胶密封，再用聚合物砂浆抹平。如下图

穿墙止水螺杆处防水大样

### 4.5  质量检验标准及方法

（1）主控项目

1）卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

2）卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

（2）一般项目

1）卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和

脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2）卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡

等缺陷。

3）侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密、厚度均匀一致。

检验方法:观察检查。

4）卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

（3）抽样复检要求

卷材进入施工现场使用前，先用游标卡尺检验其厚度是否符合规定，然后检查外观质量：同一品种、牌号和规格的卷材，抽检数量为：≥1000卷抽取5卷；500～999卷抽取4卷；100～499卷抽取3卷；小于100卷抽取2卷；全部指标达到标准规定时，即为合格；其中有一项指标达不到要求，在受检产品中加倍取样复验，全部达到标准规定为合格，复验有一项指标不合格，则判定该产品外观质量不合格。不合格产品作退场处理。

## 5  成品、半成品保护

- 制定专项管理制度。项目经理部对各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严厉的成品保护奖罚制度，并分区指定成品保护负责人，明确责任范围，对成品采取“护、包、盖、封”等保护措施。

- 安排专人巡查。成品保护是防水工程成败的关键，为确保防水工程达到理想的效果，对于成品保护必须特别注意，项目部派专人24小时巡视施工现场。

- 防水层保护。在防水层施工中或防水层已完成而保护层未完成时，是成品保护的最关键时期。在此其间，禁止任何无关人员进入现场，严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场，以免扎伤防水层。防水施工人员、物料进入，必须遵守轻拿轻放的原则，严禁尖锐物体撞击扎伤涂膜防水层。

- 底板结构施工，钢筋严禁拖行，轻拿轻放；尽量避免碰撞侧墙防水保护层。

- 及时修补。防水层施工完毕后，不能在防水层上开洞或钻孔安装机器设备。如不得已必须在防水层上开洞、钻孔的，应先做好记录，并安排修补。在施工过程中，如发现防水层遭到破损，应尽快组织维修。

## 6  质量保证措施

### 6.1 质量目标：验收合格率100％。

### 6.2 坚持质量检查制度：

（1） 三级质量检查制度，严格按照施工验收规范进行施工，认真做好工程质量分级检查项目，填好三检表，做到竣工资料的收集整理签证工作，做至准确、清晰、工整、齐全。

（2） 质量制度教育，加强质量管理，强化质量意识，经常认真组织质量人员，施工人员学习有关质量工作方针、规章、规范、准则、先进工艺、事故通报、质量检查工作、质量执行情况，分析工程质量动态。制订质量攻关措施。

（3） 质量事故报告制度，每日按时做出质量评定报告，一旦发现质量事故，认真做好质量事故报告，组织公司技术人员、质检人员、施工人员进行认真分析事故发生的原因，采取合理有效的补救措施和相应的防范措施，杜绝事故再次发生。

（4） 检查日制度，定期进行质量检查制度的落实情况，查质量事故隐患，查措施执行情况，进行质量动态分析，促进工程质量的提高。

（5） 材料试验及试验制度，严格执行原材料出厂合格证，材料说明书，并按规定进行抽样复检。对原材料、建筑材料实行全过程的质量跟踪管理。

（6） 质量管理奖罚制度，对质量工作做出成绩的部门和个人给予一定精神物质奖励，对不负责任，质量差的部门和个人给予必要的处分和经济处罚。

### 6.3 加强技术管理

- 熟悉施工图纸：开始防水施工前，组织相关技术人员认真审图；综合考虑整个地下室防水工程，共同制定切实可行的施工方案，并按照方案执行。

- 技术交底：根据施工方案，质量验收规范，相关安全规范及规定向施工人员及班组作全面交底，交底时应有关专业人员参加，通过书面和口头结合的方法，做好技术交底工作，交底要结合操作部位，务求细致齐全，关键部位和施工难点要进行详细的交底。程序如下：项目技术负责人→防水专项负责人→施工班组长→施工人员

## 7  安全保证措施

（1）消防措施：成立现场项目班子为主消防领导小组，制定本工程消防方案和检查制度，定期研究消防工作中所遇到的各种问题，设立各级防火责任人，教育现场施工人员要认真执行各项安全管理制度，并实施奖罚制度。检查中发现的问题和隐患，要限期改正。

（2）安全措施：

贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个施工过程中，必须认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明施工，杜绝恶性事故发生。

- 安全措施领导小组，制定安全施工网络，建立各级安全网络，层层落实安全生产责任制，公司各部门、班组各级领导都要把安全工作放在重要的议事日程中，做到每周一次安全日活动，每天班前安全交底，安质人员。施工员应根据各自的专业特点，采取各种形式进行安全施工宣传工作，坚持三级安全教育，加强检查制度及新工人岗前培训，坚决消除习惯性违章作业现象。

- 执行安全规范：

1）入施工现场，必须戴安全帽，不准穿高跟鞋及拖鞋。

2） 施工现场和工作时间，不允许打闹。

3） 施工现场必须具备充分的消防器材，定期检查。位置明显，固定，不得任意挪作他用。

4）坚持安全消防检查制度，防止事故发生。

5）现场实行义务消防员与正式消防员结合，确保安全、消防和保卫工作的顺利进行。定期组织专项检查。

- 防火措施。在防水材料库、办公室、施工现场应按要求装配灭火器，在防水材料库和办公室配备5个MFJ4碳酸氢钠灭火器，在施工现场配备3个MFJ4碳酸氢钠灭火器，同时，在上述场所禁止吸烟及其他明火操作。在施工现场范围内应设有醒目的禁火禁烟的标识。

## 8  施工现场文明施工管理

（1） 明确规章制度。严格执行国家、总包单位以及公司的安全生产规章制度，积极宣传安全生产的有关方针、政策、措施，强化职工的安全意识。

- 岗前教育。对全体施工人员进行安全生产、文明施工教育，考核合格后方可上岗。

- 防雨措施。设专人掌握气象信息，及时作出大风、大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故；禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下进行室外施工。

- 遵章施工。遵守海口市有关市容、场容管理制度，加强现场用水、排污的管理，做到场地整洁，搞好现场清洁卫生。

- 场地整齐。进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等，均须按指定位置，堆放整齐，不得随意乱放，以保证道路畅通。

- 工完料清。对施工人员进行文明教育，做到谁做谁清，工完料清，场地干净。

- 劳动保护。做好劳动保护，合理安排作息时间，配制施工预备力量。

- 责任包干。施工现场实行分片包干责任制，划分区域，定期检查，将检查成绩与经济效益挂钩，提高职工文明施工的自觉性。

## 9  保证工期目标的主要措施

- 现场成立防水专项管理小组，同建设、监理单位密切配合，集中统一领导施工队和协调各单位的关系，对工程进度、质量安全全面负责，从组织上保证防水工程进度的实现。

（2） 加强施工进度计划管理，编制工程总计划，以甲方工程总进度计划为主线，以防水工程进度计划为控制点。保证工程质量，一次成优避免返工。

（3） 每天定期召开工程协调会议，解决生产过程中所存在的问题并根据检查落实情况，调整施工进度计划。

## 10 环境保护

- 项目部安全环境部专项负责；

- 工地废弃物必须每天用环保袋清理，防止化工材料的污染；

- 所有垃圾必须弃放指定地方，不得擅自乱放乱弃。